##### Załącznik nr 1

##### OPIS NAWIERZCHNI

WRAZ Z INFORMACJĄ

O WYMAGANYCH MATERIAŁACH I TECHNOOGII WYKONANIA

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Projektowane nawierzchnie na placu zabaw powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 /nawierzchnie zabaw amortyzujące upadek/.

  - Plac zabaw należy wyposażyć w nawierzchnie, takie jak:

- nawierzchnia bezpieczna, stanowiąca obszar o powierzchni około 161 m2,

- nawierzchnia komunikacyjna, stanowiąca obszar o powierzchni około 19 m2

- nawierzchnia trawiasta, stanowiąca obszar o powierzchni około 60 m2.

  - Przed przystąpieniem do prac zasadniczych budowy nawierzchni bezpiecznej, należy wykonać roboty przygotowawcze związane z demontażem istniejących płyt chodnikowych oraz niezbędne roboty ziemne.

  - Kolory nawierzchni przyjąć zgodnie z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu „Szkoła bezpieczna i przyjazna”.

  - Wymagana jest autoryzacja producenta montażu bezpiecznej i komunikacyjnej nawierzchni w celu potwierdzenia wykonania prac instalacyjnych zgodnie z najwyższymi standardami.

  - Bilans terenu przewidzianego pod szkolny plac zabaw, należy przyjąć zgodnie                             z załącznikiem nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu.

- WYMAGANIA POSZCZEGÓLNYCH NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia bezpieczna:

  - projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do umieszczania na niej elementów urządzeń zabawowych i sprawnościowych,

  - nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie,

  - w celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek około 2%,

  - nawierzchnia składa się z kształtek tworzących regularną powierzchnię o kolorze z palety barw PANTONE152 C lub RAL 2011 Tieforange,

  - kształtka powinna być pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM o wierzchniej części gładkiej i krawędziach frezowanych. Spód płytki powinien składać się z 16 wystających kwadratowych pól imitujących „tabliczkę czekolady”, a odległość miedzy tymi polami                     w najwęższym miejscu, nie powinna być mniejsza niż 13 mm, a w najszerszym nie mniejsza niż 25 mm,

  - nie dopuszcza się stosowania płytek posiadających nie mniej i nie więcej niż 16 wystających pól lub zamiast nich wgłębień, gdyż jakość produktu ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, a także nie gwarantuje stabilnego osadzania na podłożu,

  - łączenie elementów nawierzchni wykonać dzięki wykorzystaniu okrągłych kołków montażowych o długości nie mniejszej niż 7 cm, w sposób polegający na umieszczeniu ośmiu kołków w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni,

  - waga 1 m2 nawierzchni bezpiecznej nie może być mniejsza niż 30 kg/m2.

- Nawierzchnia komunikacyjna

  - projektuje się nawierzchnię przepuszczalną,  stanowiącą ścieżkę komunikacyjną,

  - szerokość ścieżki powinna wynosić około 1 m, a na styku z nawierzchnią trawiastą należy ograniczyć ją obrzeżem betonowym,

  - nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie,

  - w celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek poprzeczny około 2%,

  - nawierzchnia składa się z kształtek tworzących regularną powierzchnię o kolorze z palety barw PANTONE 540 C lub RAL 5003 Saphirblau,

  - kształtka powinna być pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM o wierzchniej części gładkiej i krawędziach frezowanych. Spód płytki powinien składać się z 16 wystających kwadratowych pól imitujących „tabliczkę czekolady”, a odległość miedzy tymi polami                           w najwęższym miejscu, nie powinna być mniejsza niż 13 mm, a w najszerszym nie mniejsza niż 25 mm,

  - nie dopuszcza się stosowania płytek posiadających nie mniej i nie więcej niż 16 wystających pól lub zamiast nich wgłębień, gdyż jakość produktu ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, a także nie gwarantuje stabilnego osadzania na podłożu.

  - łączenie elementów nawierzchni wykonać dzięki wykorzystaniu okrągłych kołków montażowych o długości nie mniejszej niż 7 cm, w sposób polegający na umieszczeniu ośmiu kołków w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni,

  - waga 1 m2 nawierzchni bezpiecznej nie może być mniejsza niż 30 kg/m2.

- Nawierzchnia trawiasta

  - projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą,

  - nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem około 2%, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody,

  - teren przeznaczony pod zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem,

  - fragment terenu „zielonego” szkolnego placu zbaw winien pełnić funkcję rekreacyjną, służącą do zabaw i wypoczynku.