# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B.002 – POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH

# ZGRZEWALNYCH

Kod CPV 45261210-9

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru pokryć dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające na celu wykonanie pokryć dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacją i poleceniami

Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.12. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS

ICOPAL JUNIOR WF  lub papa o podobnych parametrach technicznych

(kolor posypki papy dostosować do kolory pokrycia dachu z dachówki) :

-  typ osnowy: tkanina szklana 160g/m2,

-  masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz,

-  siła zrywająca wzdłuż i w poprzek: min. 300N/200 N,

-  odporność na zginanie na zimno -25oC,

-  odporność na wysokie temperatury w ciągu 2 h + 100oC,

-  grubość: 4,4 mm +/- 5%,

- szer. rolki 1,0 m

- posypka mineralna

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.1.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania – wg PN-74/B-24622

2.1.4.  Lepik asfaltowy na gorąco wg PN-B-24625:1998

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

odpowiedniego dla danego rodzaju robót..

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z

wymaganiami producentów materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoży.

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240 i odpowiednich aprobatach technicznych. Rodzaj pokrycia powinien być

dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodnie z PN-99/B-02361.

Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a

łatą kontrolną o dł. 2m nie może być większy niż 5 mm. Podłoże musi mieć taką

wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło

uszkodzenie pokrycia dachowego. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest

oczyszczenie, osuszenie i wyrównanie nierówności podłoża. W przypadku występowania

pęcherzy, należy je wyciąć, oczyścić i wysuszyć powierzchnię, a następnie po zagrunto-

wać i po wyschnięciu gruntu nakleić łatę z papy podkładowej.

5.4. Krycie papą termozgrzewalną.

- roboty pokrywcze powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym (o ile istnieje),  normą PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrukcjami produ-centa, specyfikacją techniczną i przedmiarem,

b)   do wykonywania robót można przystąpić po sprawdzeniu zgodności podłoża z

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża oraz zgodności  ze

specyfikacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć

dachowych,

c)   pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze pow. 5 oC,

d)   na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20 %  papę układa się pasami równole-

głymi do okapu,

e)   szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej

10 cm,

f)   do zgrzewania pap zgrzewalnych stosować należy palniki lub wielopalnikowe

agregaty nadtapiające na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi dojść do wycieku

roztopionej masy asfaltowej przed odwijającym się zwojem zgrzewanej papy, na całej

szerokości wstęgi i do wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik powinien być

ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od

strony przekładki antyadhezyjnej. W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie

płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być przemiesz-

czany  w miarę nadtapiania masy powłokowej. Fragment wstęgi papy z nadtopioną

powłoką  asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o

długości równej szerokości pasma papy.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z

projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2.

Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzględnieniem zmian za-

aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

8.1. Roboty pokrywcze dachów, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp

później będzie niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- stanu podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót po deszczu i powinny one obejmować sprawdzenie:

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót pokrywczych (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem,

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- dokładności i szczelności pokrycia.

Odbiór gotowego pokrycia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót, przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno być odebrane, jeżeli wszystkie właściwości pokrycia są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być przyjęte.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów pokrycia wykonanego

zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-B-02361:1999         Pochylenia połaci dachowych

PN-61/B-10245             Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999           Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-

bów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym

podłożu.

PN-EN 508-1:2002        Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-

bów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-B-94701:1999          Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okrągłych.

PN-EN 1462:2001         Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-92/B-01707             Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999         Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999           Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje,

wymagania i badania.

PN-74/B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998         Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami

stosowany na gorąco

PN-91/B-27618             Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego

PN-B-27620:1998          Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

PN-B-27621:1998          Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej