GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

Warszawa 1998

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót bêd¹cych przedmiotem niniejszej specyfikacji

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzêdowej.

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mog¹ byæ wykonywane:

na odcinkach dróg o du¿ych pochyleniach,

na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzêdowej mog¹ byæ stosowane na ulicach i placach o charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa œcieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zale¿noœci od kszta³tów rozró¿nia siê trzy typy kostki:

regularn¹,

rzêdow¹,

nieregularn¹.

Rozró¿nia siê dwa rodzaje kostki regularnej: normaln¹ i ³¹cznikow¹.

W zale¿noœci od jakoœci surowca skalnego u¿ytego do wyrobu kostki rozró¿nia siê dwie klasy kostki: I, II.

W zale¿noœci od dok³adnoœci wykonania rozró¿nia siê trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zale¿noœci od wymiaru zasadniczego - wysokoœci kostki, rozró¿nia siê nastêpuj¹ce wielkoœci (cm):

kostka regularna i rzêdowa - 12, 14, 16 i 18,

kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s¹ ska³y magmowe, osadowe i przeobra¿one. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe dla kostki kamiennej

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa | Badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i wytrzyma³oœciowe | I | II | wed³ug |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni¿ | 160 | 120 |

PN-B-04110

| [3] |
| --- |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiêcej ni¿ | 0,2 | 0,4 |

PN-B-04111

| [4] |
| --- |
| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenie (zwiêz³oœæ), liczba uderzeñ, nie mniej ni¿ | 12 | 8 |

PN-B-04115

| [5] |
| --- |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, w %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 | 1,0 | PN-B-04101 [1] |
| 5 | Odpornoœæ na zamra¿anie | nie bada siê | ca³kowita | PN-B-04102 [2] |

2.2.3. Kszta³t i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mieæ kszta³t szeœcianu.

Kostka regularna ³¹cznikowa powinna mieæ kszta³t prostopad³oœcianu.

Kszta³t kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna				B - ³¹cznikowa

Rysunek 1. Kszta³t kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej oraz dopuszczalne odchy³ki

Wyszczególnienie

Wielkoœæ

| (cm) | Dopuszczalne odchy³ki dla gatunku (cm) |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 12 | 14 | 16 | 18 | ( 0,5 | ( 0,7 | ( 1,0 |
| Wymiar b | 18 | 21 | 24 | 27 | ( 0,7 | ( 1,0 | ( 1,2 |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a), nie mniejszy ni¿ |

-

-

-

-

1,0

0,8

| 0,7 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a), nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | ( 0,4 | ( 0,6 |
| Wypuk³oœæ powierzchni bocznej, nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Nierównoœæ powierzchni dolnej (stopki), nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | nie bada siê |
| Pêkniêcia kostki | - | - | - | - | niedopuszczalne |

Krawêdzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny byæ bez uszkodzeñ. Pozosta³e krawêdzie kostki mog¹ mieæ uszkodzenie d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ pó³ wymiaru wysokoœci kostki (a), natomiast ³¹czna ich d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ wymiaru wysokoœci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mog¹ mieæ uszkodzenia krawêdzi powierzchni czo³owej o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ pó³ wymiaru wysokoœci kostki (a), natomiast ³¹czna ich d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ wielkoœci wymiaru wysokoœci kostki (a).

Uszkodzenia któregokolwiek z naro¿y kostki gatunku 1 i naro¿y powierzchni górnej (czo³a) kostki gatunku 2 i 3 s¹ niedopuszczalne.

Szerokoœæ lub g³êbokoœæ uszkodzenia krawêdzi lub naro¿y nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,6 cm.

2.2.4. Kszta³t i wymiary kostki rzêdowej

Kostka rzêdowa powinna mieæ kszta³t zbli¿ony do prostopad³oœcianu o równoleg³ej powierzchni dolnej do górnej. Ca³a bry³a kostki powinna mieœciæ siê w prostopad³oœcianie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie.

Kszta³t kostki rzêdowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Kszta³t kostki rzêdowej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki rzêdowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawêdzi i naro¿y kostki powinny byæ nie wiêksze ni¿ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Szerokoœæ lub g³êbokoœæ uszkodzenia krawêdzi lub naro¿y nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzêdowej oraz dopuszczalne odchy³ki

Wyszczególnienie

Wielkoœæ

(cm)

Dopuszczalne

odchy³ki dla gatunku

| (cm) |
| --- |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 12 | 14 | 16 | 18 | ( 0,5 | ( 0,7 | ( 1,0 |
| Wymiar b | od 12 do 24 | od 14 do 28 | od 16 do 32 | od 18 do 36 | - | - | - |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a), nie mniej ni¿ |

-

-

-

-

0,8

0,7

| 0,6 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a), nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | ( 0,6 | ( 0,8 |
| Pêkniêcia kostki | - | - | - | - | niedopuszczalne |

2.2.5. Kszta³t i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mieæ kszta³t zbli¿ony do prostopad³oœcianu. Kszta³t kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Kszta³t kostki nieregularnej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawêdzi powierzchni górnej (czo³a) oraz ich szerokoœæ i g³êbokoœæ nie powinny byæ wiêksze ni¿ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza siê uszkodzenie jednego naro¿a powierzchni górnej kostki o g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy³ki

Wyszczególnienie

Wielkoœæ

| (cm) | Dopuszczalne odchy³ki dla gatunku |
| --- | --- |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 5 | 6 | 8 | 10 | ( 1,0 | ( 1,0 | ( 1,0 |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a), w cm, nie mniejszy ni¿ |

-

-

-

-

0,7

0,6

| 0,5 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a),w cm, nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | ( 0,6 | ( 0,8 |
| Wypuk³oœæ powierzchni bocznej, w cm, nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Odchy³ki od k¹ta prostego krawêdzi powierzchni górnej (czo³a), w stopniach, nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 6 | ( 8 | (10 |
|  | Odchylenie od równoleg³oœci p³aszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 6 | ( 8 | (10 |

2.3. Krawê¿niki

Krawê¿niki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadaæ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie krawê¿ników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno byæ zgodne z  SST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

Krawê¿niki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpowiadaæ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawê¿ników kamiennych powinno odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wype³nienia spoin powinien byæ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny byæ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypkê i do wype³niania spoin powinno odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypkê stosuje siê mieszankê kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartoœæ py³ów w kruszywie na podsypkê cementowo-¿wirow¹ i do zaprawy cementowo-piaskowej nie mo¿e przekraczaæ 3%, a na podsypkê ¿wirow¹ - 8%.

Kruszywo nale¿y przechowywaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).

Pozosta³e wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to byæ woda „odmiany 1”.

Badania wody nale¿y wykonywaæ:

w przypadku nowego Ÿród³a poboru wody,

w przypadku podejrzeñ dotycz¹cych zmiany parametrów wody, np. zmêtnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wype³niania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna byæ stosowana na gor¹co i odpowiadaæ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. Sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

ubijaków rêcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

wibratorów p³ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rêcznym.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi siê dowolnymi œrodkami transportowymi.

Kostkê regularn¹ i rzêdow¹ nale¿y uk³adaæ na pod³odze obok siebie tak, aby wype³ni³a ca³¹ powierzchniê œrodka transportowego. Na tak u³o¿onej warstwie nale¿y bezpoœrednio uk³adaæ nastêpne warstwy.

Kostkê nieregularn¹ przewozi siê luŸno usypan¹. £adowanie rêczne kostek regularnych i rzêdowych powinno byæ wykonywane bez rzucania. Przy u¿yciu przenoœników taœmowych, kostki regularne i rzêdowe powinny byæ podawane i odbierane rêcznie.

Kostkê regularn¹ i rzêdow¹ nale¿y ustawiaæ w stosy. Kostkê nieregularn¹ mo¿na sk³adowaæ w pryzmach.

Wysokoœæ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaæ 1 m.

4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Je¿eli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, t³ucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu,

D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

D-04.04.04   Podbudowa z t³ucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje siê krawê¿niki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadaj¹ce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Ustawienie krawê¿ników powinno byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” lub SST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo¿na stosowaæ jeden z nastêpuj¹cych rodzajów podsypki:

podsypka cementowo-¿wirowa, cementowo-piaskowa,

podsypka bitumiczno-¿wirowa,

podsypka ¿wirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Wymagania dla materia³ów stosowanych na podsypkê powinny byæ zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z PN-S-96026 [12].

Gruboœæ podsypki powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Wspó³czynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-¿wirowej, powinien wynosiæ od 0,20 do 0,25, a wytrzyma³oœæ na œciskanie              R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-¿wirowa powinna byæ wykonana ze ¿wiru odpowiadaj¹cego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsj¹ asfaltow¹ szybkorozpadow¹ w iloœci od 10 do 12% ciê¿aru kruszywa, spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uk³adanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uk³adanie kostki nieregularnej

Kostkê mo¿na uk³adaæ w ró¿ne desenie:

deseñ rzêdowy prosty, który uzyskuje siê przez uk³adanie kostki rzêdami prostopad³ymi do osi drogi,

deseñ rzêdowy ukoœny, który otrzymuje siê przez uk³adanie kostki rzêdami pod k¹tem 45o do osi drogi,

deseñ w jode³kê, który otrzymuje siê przez uk³adanie kostki pod k¹tem 45o w przeciwne strony na ka¿dej po³owie jezdni,

deseñ ³ukowy, który otrzymuje siê przez uk³adanie kostki w kszta³cie ³uku lub innych krzywych.

Deseñ nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien byæ dostosowany do wielkoœci kostki. Przy ró¿nych wymiarach kostki, zaleca siê uk³adanie jej w formie desenia ³ukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawê¿nikach.

Szerokoœæ spoin miêdzy kostkami nie powinna przekraczaæ 12 mm. Spoiny w s¹siednich rzêdach powinny siê mijaæ co najmniej o 1/4 szerokoœci kostki.

Kostka u¿yta do uk³adania nawierzchni powinna byæ jednego gatunku i z jednego rodzaju ska³. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien byæ u³o¿ony pas pod³u¿ny z jednego lub dwóch rzêdów kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uk³adanie kostki regularnej

Kostka regularna mo¿e byæ uk³adana:

w rzêdy poprzeczne, prostopad³e do osi drogi,

w rzêdy ukoœne, pod k¹tem 45o do osi drogi,

w jode³kê.

Deseñ nawierzchni z kostki regularnej powinien byæ dostosowany do wymiarów kostki. Kostki du¿e o wysokoœci kostki od 16 do 18 cm powinny byæ uk³adane w rzêdy poprzeczne. Kostki œrednie o wysokoœci od 12 do 14 cm oraz kostki ma³e, o wysokoœci od 8 do 10 cm, mog¹ byæ uk³adane w rzêdy poprzeczne, w rzêdy ukoœne lub w jode³kê.

Uk³adanie kostek przy krawê¿nikach wymaga stosowania kostek regularnych ³¹cznikowych dla uzyskania mijania siê spoin w kierunku pod³u¿nym.

Warunki uk³adania kostki rzêdowej s¹ takie same jak dla kostki regularnej.

Kostkê rzêdow¹ uk³ada siê w rzêdy poprzeczne prostopad³e do osi drogi. Dopuszcza siê uk³adanie kostek w rzêdy ukoœne lub jode³kê.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale¿y stosowaæ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleg³oœci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wystêpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnoœci pod³o¿a.

Szczeliny pod³u¿ne nale¿y stosowaæ przy œciekach na jezdniach wszelkich szerokoœci oraz poœrodku jezdni, je¿eli szerokoœæ jej przekracza 10 m lub w przypadku uk³adania nawierzchni po³ow¹ szerokoœci jezdni.

Przy uk³adaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-¿wirowej z zalaniem spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nale¿y wykonywaæ nad szczelinami podbudowy. Szerokoœæ szczelin dylatacyjnych powinna wynosiæ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przyst¹pienia do robót

Kostkê na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-¿wirowej mo¿na uk³adaæ bez œrodków ochronnych przed mrozem, je¿eli temperatura otoczenia jest +5oC lub wy¿sza. Nie nale¿y uk³adaæ kostki w temperaturze 0oC lub ni¿szej. Je¿eli w ci¹gu dnia temperatura utrzymuje siê w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane s¹ przymrozki, kostkê nale¿y zabezpieczyæ przez nakrycie materia³em o z³ym przewodnictwie cieplnym. Œwie¿o wykonan¹ nawierzchniê na podsypce cementowo-¿wirowej nale¿y chroniæ w sposób podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposób ubijania kostki powinien byæ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materia³u do wype³nienia spoin.

Kostkê na podsypce ¿wirowej lub piaskowej przy wype³nieniu spoin ¿wirem lub piaskiem nale¿y ubijaæ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wype³nienie dolnych czêœci spoin materia³em z podsypki. Obni¿enie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosiæ od 1,5 do 2,0 cm.

U³o¿on¹ nawierzchniê z kostki zasypuje siê mieszanin¹ piasku i ¿wiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wod¹ i szczotkami wprowadza siê kruszywo w spoiny. Po wype³nieniu spoin trzeba nawierzchniê oczyœciæ szczotkami, aby ka¿da kostka by³a widoczna, po czym nale¿y przyst¹piæ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siê ubijakami stalowymi o ciê¿arze oko³o 30 kg, uderzaj¹c ubijakiem ka¿d¹ kostkê oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi siê od krawê¿nika do œrodka jezdni.

Drugie ubicie nale¿y poprzedziæ uzupe³nieniem spoin i polaæ wod¹.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i pod³u¿nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo¿na stosowaæ wa³owanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku pod³u¿nym, postêpuj¹c od krawê¿ników w kierunku osi, a nastêpnie w kierunku poprzecznym.

Kostkê na podsypce ¿wirowo-cementowej przy wype³nianiu spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹, nale¿y ubijaæ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nast¹piæ przed zalaniem spoin i spowodowaæ obni¿enie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastêpuje bezpoœrednio po zalaniu spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹. Zamiast drugiego ubijania mo¿na stosowaæ wibratory p³ytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostkê na podsypce ¿wirowej przy wype³nieniu spoin mas¹ zalewow¹ nale¿y ubijaæ trzykrotnie. Spoiny zalewa siê po ca³kowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, które pêkn¹ podczas ubijania powinny byæ wymienione na ca³e. Ostatni rz¹d kostek na zakoñczenie dzia³ki roboczej, przy ubijaniu nale¿y zabezpieczyæ przed przesuniêciem za pomoc¹ np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w pod³o¿u.

5.5.6. Wype³nienie spoin

Zaprawê cementowo-piaskow¹ mo¿na stosowaæ przy nawierzchniach z kostki ka¿dego typu uk³adanej na podsypce cementowo-¿wirowej. Bitumiczn¹ masê zalewow¹ nale¿y stosowaæ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk³adanej na podsypce bitumiczno-¿wirowej, ¿wirowej lub piaskowej. Wype³nienie spoin piaskiem mo¿na stosowaæ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk³adanej na podsypce ¿wirowej lub piaskowej.

Wype³nienie spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ powinno byæ wykonane z zachowaniem nastêpuj¹cych wymagañ:

piasek powinien odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.5,

cement powinien odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.4,

wytrzyma³oœæ zaprawy na œciskanie powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 30 MPa,

przed rozpoczêciem zalewania kostka powinna byæ oczyszczona i dobrze zwil¿ona wod¹ z dodatkiem 1% cementu w stosunku objêtoœciowym,

g³êbokoœæ wype³nienia spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ powinna wynosiæ oko³o              5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna ca³kowicie wype³niæ spoiny i tworzyæ monolit z kostk¹.

Wype³nienie spoin mas¹ zalewow¹ powinno byæ wykonane z zachowaniem nastêpuj¹cych wymagañ:

masa zalewowa powinna odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.7,

spoiny przed zalaniem mas¹ zalewow¹ powinny byæ suche i dok³adnie oczyszczone na g³êbokoœæ oko³o 5 cm,

bezpoœrednio przed zalaniem masa powinna byæ podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,

masa powinna dok³adnie wype³niaæ spoiny i wykazywaæ dobr¹ przyczepnoœæ do kostek.

Wype³nianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byæ wykonane z zachowaniem nastêpuj¹cych wymagañ:

piasek powinien odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.5,

w czasie zamulania piasek powinien byæ obficie polewany wod¹, aby wype³ni³ ca³kowicie spoiny.

5.6. Pielêgnacja nawierzchni

Sposób pielêgnacji nawierzchni zale¿y od rodzaju wype³nienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielêgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s¹ wype³nione zapraw¹ cementowo-piaskow¹ polega na polaniu nawierzchni wod¹ w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w sta³ej wilgotnoœci przez okres jednej doby. Nastêpnie nawierzchniê nale¿y przykryæ piaskiem i utrzymywaæ w sta³ej wilgotnoœci przez okres 7 dni. Po up³ywie od 2 do 3 tygodni - w zale¿noœci od warunków atmosferycznych, nawierzchniê nale¿y oczyœciæ dok³adnie z piasku i mo¿na oddaæ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta³y wype³nione mas¹ zalewow¹, mo¿e byæ oddana do ruchu bezpoœrednio po wykonaniu, bez czynnoœci pielêgnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta³y wype³nione piaskiem i pokryte warstw¹ piasku, mo¿na oddaæ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wype³nia spoiny i po kilku dniach pielêgnacjê nawierzchni mo¿na uznaæ za ukoñczon¹.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Rodzaj i zakres badañ dla kostek kamiennych powinien byæ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwyk³e obejmuje sprawdzenie cech zewnêtrznych i dopuszczalnych odchy³ek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pe³ne obejmuje zakres badania zwyk³ego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych podanych w tablicy 1.

W sk³ad partii przeznaczonej do badañ powinny wchodziæ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkoœci. Wielkoœæ partii nie powinna przekraczaæ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badañ nale¿y pobraæ w sposób losowy próbkê sk³adaj¹c¹ siê z kostek drogowych w liczbie:

do badania zwyk³ego: 40 sztuk,

do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwyk³e nale¿y przeprowadzaæ przy ka¿dym sprawdzaniu zgodnoœci partii z wymaganiami normy, badanie pe³ne przeprowadza siê na ¿¹danie odbiorcy.

W badaniu zwyk³ym partiê kostki nale¿y uznaæ za zgodn¹ z wymaganiami normy, je¿eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej iloœci kostek jest dla poszczególnych sprawdzañ równa lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wiêksza od 4, ca³¹ partiê nale¿y uznaæ za niezgodn¹ z wymaganiami.

W badaniu pe³nym, partiê kostki poddan¹ sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale¿y uznaæ za zgodn¹ z wymaganiami normy, je¿eli wszystkie sprawdzenia dadz¹ wynik dodatni. Je¿eli chocia¿ jedno ze sprawdzeñ da wynik ujemny, ca³¹ partiê nale¿y uznaæ za niezgodn¹ z wymaganiami.

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w normach podanych dla odpowiednich  materia³ów wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz z wymaganiami okreœlonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawid³owoœci uk³adania kostki

Badanie prawid³owoœci uk³adania kostki polega na:

zmierzeniu szerokoœci spoin oraz powi¹zania spoin i sprawdzeniu zgodnoœci z p. 5.5.6,

zbadaniu rodzaju i gatunku u¿ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wi¹zania kostki wykonuje siê wyrywkowo w kilku miejscach przez oglêdziny nawierzchni i okreœlenie czy wi¹zanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siê przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokoœci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wp³ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byæ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wype³nienia spoin

Badanie prawid³owoœci wype³nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnoœci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wype³nienia spoin wykonuje siê co najmniej w piêciu dowolnie obranych miejscach na ka¿dym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na d³ugoœci oko³o         10 cm i zmierzenie g³êbokoœci wype³nienia spoiny zapraw¹, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - równie¿ przez sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równoœæ

Nierównoœci pod³u¿ne nawierzchni nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [18].

Nierównoœci pod³u¿ne nawierzchni nie powinny przekraczaæ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5%.

6.4.3. Rzêdne wysokoœciowe

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wykonanej nawierzchni i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Ukszta³towanie osi

Oœ nawierzchni w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.4.5. Szerokoœæ nawierzchni

Szerokoœæ nawierzchni nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.4.6. Gruboœæ podsypki

Dopuszczalne odchy³ki od projektowanej gruboœci podsypki nie powinny przekraczaæ ( 1,0 cm.

6.4.7. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czêstotliwoœæ i zakres badañ cech geometrycznych nawierzchni

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów |
| --- | --- |

Minimalna czêstotliwoœæ

| badañ i pomiarów |
| --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 2 | Rzêdne wysokoœciowe | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 3 | Ukszta³towanie osi w planie | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 4 | Szerokoœæ nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 5 | Gruboœæ podsypki | 10 razy na 1 km |

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed³ug pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych  zakryciu

Roboty zwi¹zane z wykonaniem podsypki nale¿¹ do robót ulegaj¹cych zakryciu. Zasady ich odbioru s¹ okreœlone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie podsypki,

u³o¿enie i ubicie kostki,

wype³nienie spoin,

pielêgnacjê nawierzchni,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04101 | Materia³y kamienne. Oznaczanie nasi¹kliwoœci wod¹ |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04102 | Materia³y kamienne. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 3. | PN-B-04110 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci na œciskanie |
| 4. | PN-B-04111 | Materia³y kamienne. Oznaczanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego |
| 5. | PN-B-04115 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci kamienia na uderzenie (zwiêz³oœci) |
| 6. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne |
| 7. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 8. | PN-B-11100 | Materia³y kamienne. Kostka drogowa |
| 9. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 10. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 11. | PN-S-06100 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne |
| 12. | PN-S-96026 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |
| 13. | BN-69/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 14. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 15. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe |

| 16. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| --- | --- | --- |
| 17. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a |
| 18. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.